47$(h1ii47$)	$(kurz9Trennwandsystem BASIC Typ E$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark,

feuerverzinkt mit statischem Verbund

und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:
Typ E-BASIC 1.1: Eloxierte Profile 
Typ E-BASIC 1.2: Pulverbeschichtete Profile

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Wände:
Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark, feuerverzinkt 
S 250 GD + Z-275 nach DVV und DIN EN 10142 
bzw. DIN EN 10147 sowie DIN EN 10143.
Sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester, ca. 25 µm
dick. Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack,
7-10 µm, Farbe: weiß/grau, beschichtet.
Die Stahlbleche sind an allen vier Seiten umgekantet.
Der Innenraum der Elemente wird von einer
verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere
Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine
dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Profile:
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher

gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife

Stabilisator (42/43 mm) über der Türfront ist eckig.

# Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Aus korrosionfreiem Aluminium (Ø 20 mm). Naturfarbig

eloxiert oder pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus farblich

abgestimmten Nylon. Abdeckrosette lässt

sich zum Reinigen einfach anheben. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste

Edelstahlabdeckrosette lässt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Türen:
Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark, feuerverzinkt

(gleiche Bauweise wie Wandelemente) mit

innenliegenden, senkrechten Aluminium-Profilen.
Türanschlagprofil aus Aluminium, mit Anschlag-
dämpfung.

Beschläge:

# Bänder:

# 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder

# (Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus

# Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig

# gepulvert.

# 2.) Garnituren:

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe

rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Variante der Beschläge:

1.) Bänder:

2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)

aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig

gepulvert, alternativ aus Edelstahl.

- Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker

(Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit

Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert,

in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem

und farblich abgestimmtem Nylon.

Farben:
Wand- und Türelemente in Weiß (RAL 9010) und

Grau (RAL 7035). Profile, Beschläge, Füße und

Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe

nach KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 6 Farben).

Umweltfreundlichkeit:
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien

ohne PVC und FCKW verwendet werden.

47.10	Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$)

47.20 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Zubehör für WC-Kabinen:

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301

47.30 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

KEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302

47.40 			$)			$(menge0,000$) $(einhStück$) 	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308

$(h1ii47.50$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

$)

$(langKEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309$)/E

$$NNN

$(h1ii47.60$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langKEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310
 $)/E$$NNN

$(h1ii47.70$)			                             $(menge0,000$) $(einhStück$)	$(d276$)$(ep.............$)	$(gb.............

Zubehör als Variante auch in Edelstahl.

$)/E$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Trennwandsystem BASIC Typ E$)	$(gb.............

$)

============/E